直缝埋弧焊钢管采办一/二标段管道项目

用热轧钢板采购技术协议（干线管）

| Rev.0 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 版本号 | 编制 | 审核 | 批准 | 日期 |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

1 范围

本技术协议适用于直缝埋弧焊钢管采办一/二标段管道项目用热轧钢板采购。

2 钢板尺寸规格

钢板尺寸规格（切边后）应符合表1规定。当购货合同对板宽另有规定时，按合同规定执行。

表1 钢板规格尺寸及公差

| 序号 | 钢级 | 管径 O.D(mm） | 尺寸规格(mm) |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 厚度及公差a | 宽度及公差 | 宽度推荐值 | 长度及公差b |  |
| 1 | A | 1016 | 21.0 | 3095 | 3100 | 12000 | 一/二 标段 |
| 2 | A | 1016 | 26.2 | 3085 | 3090 | 12000 | 一标段 |
| 3 | A | 914 | 18.9 | 2785 | 2790 | 12000 | 二标段 |
| 备注： a 同一张钢板的壁厚差应不大于0.60mm，所有批的平均壁厚不得小于公称壁厚； b 允许5%的钢板长度为11500~12000mm； c 90%的炉批中每炉钢板应不少于150吨，其余10%的炉批中每炉钢板应不少于50吨。 |  |  |  |  |  |  |  |

3 炼钢、连铸、轧钢和材料要求

3.1 钢材须为吹氧转炉或电炉冶炼并经真空脱气、钙和微钛处理的纯净镇静钢。晶粒尺寸应为No.10级或更细。

3.2 钢坯生产采用连续浇铸工艺，应控制中心偏析。

3.3 母板或钢坯宽度方向不允许剖分切割。

3.4 钢板须用热机械控轧工艺（TMCP）生产，包括加速水冷法。

3.5 钢板应保持其轧制状态，不允许任何补焊。

3.6 钢板A、B、C、D类非金属夹杂物级别应小于等于2.0。如果出现厚度大于35μm的B类夹杂物以及直径超过53μm的D类夹杂物须报告。

3.7 带状组织应不大于3级。

3.8 显微组织检验按GB/T 13298进行，夹杂物级别按ASTM E45 A法进行测定，带状组织评定按顾客标准附录VI进行，晶粒度评定按ASTM E112或GB/T 4335进行。

4 化学成分

按本技术条件供应的钢板，每炉应进行1次熔炼分析和产品分析，钢板熔炼及产品分析应符合表2要求。

表2熔炼及产品分析要求

| 元素 | 质量分数（%） |  |
| --- | --- | --- |
|  | min | max |
| Ca | / | 0.09 |
| Si | / | 0.35 |
| Mna | / | 1.65 |
| P | / | 0.018 |
| S | / | 0.005 |
| V | / | 0.06 |
| Nb | / | 0.11 |
| Ti | / | 0.025 |
| Cu | / | 0.30 |
| Ni | / | 0.30 |
| Cr | / | 0.35 |
| Mo | / | 0.30 |
| B | / | 0.0005 |
| Nb+V+Tib | / | 0.15 |
| CEIIW | / | / |
| CEPcm | / | 0.21 |
| 注：a 碳含量比规定最大质量分数每降低0.01%，则允许锰含量比规定最大质量分数增加0.05%，但最大值不应超过1.85%。 b 铌、钒和钛的总含量不应超过 0.15％。在控制总量的前提下，允许供货商对单个元素含量 进行微调。 |  |  |

5 力学性能

5.1拉伸性能

拉伸试验结果应符合表3的要求。

表3 钢板拉伸性能要求

| 钢级 | 屈服强度Rt0.5 （MPa）最小值 | 屈服强度Rt0.5 （MPa）最大值 | 抗拉强度Rm （MPa）最小值 | 抗拉强度Rm （MPa）最大值 | 屈强比 Rt0.5/Rm最大值 | 伸长率 A50 （%）最小值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 500 | 620 | 570 | 750 | 0.91 | 30 |
| 根据协商一致原则，由制造商负责对供应钢板拉伸性能进行调整，但应保证制成钢管的拉伸性能符合表3.1要求。 钢板制造商应保证板材屈服强度均匀，同一钢板的屈服强度差不应大于60MPa。 |  |  |  |  |  |  |

表3.1 钢管拉伸性能要求

| 钢级 | 屈服强度Rt0.5 （MPa）最小值 |  | 屈服强度Rt0.5 （MPa）最大值 | 抗拉强度Rm （MPa）最小值 | 抗拉强度Rm （MPa）最大值 |  | 屈强比 Rt0.5/Rm最大值 | 伸长率 A50 （%）最小值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 485 | 635 |  | 570 |  | 760 | 0.93 | 23 |

5.2 夏比冲击功及剪切面积

夏比冲击功及剪切面积率应符合表4要求。当连续3炉的夏比冲击试样断口出现垂直于主断口方向的分离裂纹时，应首先按照顾客标准附录IX对夏比冲击试样出现断口分离严重程度进行评级。当断口分离级别超过Ⅱ级时，供方应报请需方进行协商处理。

表4 夏比冲击韧性要求

| 钢级 | 试验温度（℃） | 最小夏比冲击功（J） （10mm×10mm×55mm）单值 | 最小夏比冲击功（J） （10mm×10mm×55mm）平均值 | 最小冲击断口剪切面积（SA%）单值 | 最小冲击断口剪切面积（SA%）平均值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | -15 | 180 | 220 | 80 | 90 |

5.3 DWTT剪切面积率

钢板DWTT剪切面积率应符合表5要求。

表5 DWTT要求

| 钢级 | 试验温度（℃） | DWTT 最小剪切面积百分比(SA％)单个试样值 | DWTT 最小剪切面积百分比(SA％)两个试样平均值 |
| --- | --- | --- | --- |
| A | -15 | 70 | 85 |

5.4 弯曲试验

弯曲角度180°，弯芯直径不超过2.0t（t为公称厚度），弯曲试样的拉伸面上不得出现可见裂纹。

5.5 硬度

钢板横向截面上最大允许硬度值为250HV10。

6 外观质量

6.1镰刀弯

每张钢板全长镰刀弯不大于10mm，板宽方向切斜不大于3mm，并须保证订货规定公称尺寸的最小矩形。

6.2不平度

不平度不大于10mm/2000mm，板头和板尾不允许下挠，上翘不大于40mm。

6.3板边质量

切边后板边35mm范围内不允许存在裂纹、收缩孔隙、重皮等影响焊接热影响区检测和使用的缺陷。钢板四边不允许出现塌陷。

6.4表面质量

钢板表面应保持清洁，应无油脂和腐蚀物等，钢板表面不得受Cu、Sn、Pb、Zn等低熔点金属污染。

钢板表面上不允许有气泡、结疤、裂纹、拉裂、折叠、夹杂和深度大于0.3mm的氧化皮压入及其它深的尖锐划伤等缺陷。

缺陷不得用补焊方法修整，可用修磨方法清理。缺陷修整后钢板的实际厚度应保证不小于钢板最小厚度，修磨面积不得大于钢板表面积的2%，修磨处应平滑地过渡到钢板表面，且宽深比不小于10：1。

7 制造工艺

所有钢板应采取相同的成分、工艺生产，供方对钢板的成分或生产工艺进行调整时，应事先通知需方。

8 无损检测

应采用超声波检验来确认钢板是否存在分层缺欠。可依照SY/T 6423.3-2013、ASTM A435或其它等效超声波检测标准规定选择扫查方式，分层检验覆盖率应占钢板表面的100%。

钢板纵向板边50mm、板端300mm不允许有分层、裂纹、收缩孔隙、夹杂物等影响焊接热影响区检测和使用的缺陷。

其它部位上的分层限值为：任何方向不允许存在长度超过50mm的分层；长度在30mm～50mm的分层相互间距应大于500mm；长度小于30mm、相互间距小于板厚的若干小分层构成连串性分层，该连串性分层中的所有小分层长度总和不得大于80mm。

9 检验和试验

9.1 试验频度

同一熔炼炉次、同一生产工艺生产的同一规格不超过10张钢板为一批，每批进行一次试验，且每生产班次保证至少有一组试样。

9.2 试验要求

试验与要求见表6。

表6 试验与试验要求

| 试验项目 |  | 试验频率 | 试样数量、位置及取向 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 化学成分 | 熔炼 | 每炉一次 | 1 | ASTM A751 |
|  | 产品 | 每炉一次 | 1 | ASTM A751 |
| 拉伸 |  | 每批一次 | 1（板宽1/2处，横向） | ASTM A370 |
| 弯曲 |  | 每批一次 | 1（板宽1/4处，横向） | ASTM A370 |
| 夏比冲击 |  | 每批一次 | 3（板宽1/4处，横向） | ASTM A370 |
| DWTT |  | 每批一次 | 2（板宽1/4处，横向） | SY/T 6476 |
| 金相 |  | 每批一次 | 1（板宽1/2处，横向） | 本协议 |
| 维氏硬度 |  | 每批一次 | 1（板宽1/4处，横向） | ASTM E92 |
| 外观 |  | 每张板 | / | 本协议 |
| 尺寸 |  | 每张板 | / | 本协议 |
| 无损检测 |  | 每张板 | / | 本协议 |

10 钢板标识

10.1 板面标识

标识位于距板端不少于1m处上表面，至少包括以下内容：1）钢板尺寸（厚度、宽度、长度）；2）钢板钢级；3）熔炼炉号；4）钢板号；5）制造商标志。

10.2 侧面标识

标识位于距板端不少于1m处同一侧面，至少包括以下内容：1）钢板尺寸（厚度、宽度、长度）；2）钢板钢级；3）熔炼炉号；4）钢板号。

11 发运要求

供方应尽量按炉批号堆放和发运钢板，并尽量使同一炉批下的所有钢板连续到达，以便于需方储存和投料。

12 质量证明书

质量证明书的电子版应在装货发运之前提交给需方。质量证明书的纸质版应随钢板提供给需方。

13 合格率

钢板入厂检验合格率低于80%，或制管后因母材原因导致的单炉或整批钢管合格率低于90%，需方有权拒收整炉或整批钢板。

除满足本技术要求外，因钢板潜在质量问题而导致的钢管质量问题，应由供方负责。

14 其它未述及事宜双方协商确定。